- 不锈钢弹簧钢线机械性能

Mechanical Properties of Spring Wire                                             (JIS  G  4314)

| 类别 Type 线径 （mm） Dia | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A类/Series A | B类/Series B | C类/Series C | D类/Series D |
|  | SUS302-WPA SUS304-WPA SUS304N1-WPA SUS316-WPA | SUS302-WPB SUS304-WPB SUS304-WPB(2) SUS304N1-WPB | SUS631J1-WPC(2) | SUS304-WPDS |
| 0.08 0.09 | 1650-1900 | 2150-2400 | - | - |
| 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 |  |  | 1950-2200 |  |
| 0.23 0.26 | 1600-1850 | 2050-2300 | 1930-2180 |  |
| 0.29 0.32 0.35 0.40 |  |  |  | 1700-2000 |
| 0.45 0.50 0.55 0.60 |  | 1950-2200 | 1850-2100 | 1650-1950 |
| 0.65 0.70 | 1530-1780 | 1850-2100 | 1800-2050 | 1550-1850 |
| 0.80 0.90 |  |  |  | 1550-1800 |
| 1.00 |  |  |  | 1500-1750 |
| 1.20 | 1450-1700 | 1750-2000 | 1700-1950 | 1470-1720 |
| 1.40 |  |  |  | 1420-1670 |
| 1.60 | 1400-1650 | 1650-1900 | 1600-1850 | 1370-1620 |
| 1.80 2.00 |  |  |  | - |
| 2.30 2.60 | 1320-1570 | 1550-1800 | 1500-1750 |  |
| 2.90 3.20 3.50 4.00 | 1230-1480 | 1450-1700 | 1400-1650 |  |
| 4.50 5.00 5.50 6.00 | 1100-1350 | 1350-1600 | 1300-1550 |  |
| 6.50 7.00 8.00 | 1000-1250 | 1270-1520 | - |  |
| 9.00 | - | 1130-1380 |  |  |
| 10.0 |  | 980-1230 |  |  |
| 12.0 |  | 880-1130 |  |  |

＊处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值