琴 钢 丝

Piano(Music) Wire

●琴钢丝是指高级弹簧用钢丝

在日本、中国、韩国以及其他东南亚地区把高级弹簧用钢丝称为琴钢丝

在欧洲、美国把高级钢丝叫做乐器弹簧钢丝或乐器钢丝

产品特性：

○ 品质特性

●  材料内部组织结构的均匀和稳定性，大大减少质量偏差和提高了疲劳寿命

●  均匀的线材直线性大幅度提高弹簧的卷曲效率

●  优良的表面即能保证产品的质量又能实现环境的清洁

○ 拉丝特性

●  保有100%下取式拉丝机，提高了线材的平整度与稳定性，确保弹簧的品质。

●  提高线材抗疲劳性能大大增加。

●  包装方式的多样性也能满足不同客户或设备的要求。

○ 防锈油特性

●  防锈性。

●  润滑性。

●  脱油性

●  脱脂性

●  高燃点性

- 琴（碳）钢丝生产流程

- 化学成份                                                (单位：wt %)

| 标准 化学元素 | ASTM A228 | JIS G 3522 SWP-A/B | DIN 17223 Pt1 |  | BS 5216 Type M | EN 10270-1 Type DM/DH | KS D 3556 PW-1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.7-6.0mm | 6.0-13mm |  |  |  |
| Carbon(C) | 0.70-1.00 | 0.60-0.95 | 0.70-1.00 | 0.50-1.00 | 0.70-1.00 | 0.45-1.00 | 0.60-0.95 |
| Manganese(Mn) | 0.20-0.60 | 0.30-0.90 | 0.30-1.50 | 0.30-1.50 | 0.25-0.75 | 0.50-1.20 | 0.30-0.90 |
| Phosphorus(P) | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.025 |
| Sulfur(S) | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 |
| Silicon(Si) | 0.10-0.30 | 0.12-0.32 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10-0.30 | 0.12-0.30 |
| Copper(Cu) | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | - | ≤0.12 | ≤0.20 |

- 扭转

|  | 线径 Dia.(mm) | 标准 Standard（次） |
| --- | --- | --- |
| 扭转次数 | 0.70-2.00 | ≥25 |
|  | 2.01-3.50 | ≥20 |
|  | 3.51-6.00 | ≥15 |
| 试验形态 | 垂直纵轴试样 |  |
| 检查标准 | 没有严重的裂缝，表面缺陷和部分扭转 |  |

﹡适用于SWP-A以及SWP-B

- 线径公差与椭圆度

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | ±0.004 | ≤0.004 |
| 0.20-0.50 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.51-1.00 | ±0.010 | ≤0.010 |
| 1.01-2.00 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 2.01-3.20 | ±0.020 | ≤0.020 |
| 3.21-5.50 | ±0.030 | ≤0.030 |
| 5.51-8.50 | ±0.040 | ≤0.040 |
| 8.51-10.0 | ±0.050 | ≤0.050 |

- 琴钢线机械性能                                       (JIS  G  3522)

| 线径 Dia.(mm) | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |
| --- | --- | --- |
|  | SWP-A | SWP-B |
| 0.20 | 2600-2840 | 2840-3140 |
| 0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 |
| 0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 |
| 0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 |
| 0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 |
| 0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 |
| 0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 |
| 0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 |
| 0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 |
| 0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 |
| 0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 |
| 0.65 | 2210-2450 | 2450-2700 |
| 0.70 | 2160-2400 | 2400-2650 |
| 0.80 | 2110-2350 | 2350-2600 |
| 0.90 | 2110-2350 | 2300-2500 |
| 1.00 | 2060-2260 | 2260-2450 |
| 1.20 | 2010-2300 | 2210-2400 |
| 1.40 | 1960-2160 | 2160-2350 |
| 1.60 | 1910-2110 | 2110-2300 |
| 1.80 | 1860-2060 | 2060-2260 |
| 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
| 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
| 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
| 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
| 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
| 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
| 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
| 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
| 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
| 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
| 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
| 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
| 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
| 8.00 | 1470-1620 | - |
| 9.00 | 1420-1570 | - |
| 10.00 | 1420-1570 | - |

处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值