- 国内外常用不锈钢牌号对照表

Cross reference of main stainless stell grades at home and abroad

| NO. | 中国 CHINA GB | 法国 FRANCE NF | 德国 GERMANY DIN W-Nr |  | 日本 JAPAN JIS | 英国 UK BS | 美国 USA AISI UNS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | - | - | - | SUS 201 | - | 201 | S20100 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | - | - | - | SUS 202 | 284S16 | 202 | S20200 |
| 3 | 1Cr17Ni7 | Z12CN17.07 Z12CN18.07 | X12CrNi17 7 | 1.4310 | SUS 301 | 301S21 | 301 | S30100 |
| 4 | 1Cr18Ni9 | Z10CN18.09 | X12CrNi18 8 | 1.4300 | SUS 302 | 302S25 | 302 | S30200 |
| 5 | Y1Cr18Ni9 | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18 9 | 1.4305 | SUS 303 | 303S21 | 303 | S30300 |
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | - | - | - | SUS 303Se | 303S41 | 303Se | S30323 |
| 7 | 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | Z6CN18.09 | X5CrNi18 10 | 1.4301 | SUS 304 | 304S15 | 304 304H | S30400 |
| 8 | 00Cr19Ni11 (00Cr18Ni10) | Z2CN18.10 Z2CN18.09 | X2CrNi19 11 | 1.4306 | SUS 304L | 304S12 | 304L | S30403 |
| 9 | 0Cr19Ni9N | - | - | - | SUS 304N1 | - | 304N | S30451 |
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | - | - | - | SUS 304N2 | - | XM21 | S30452 |
| 11 | 00Cr18Ni10N | Z2CN18.10Az | X2CniN18 10 | 1.4311 | SUS 304LN | 304S62 | 304LN | S30453 |
| 12 | 1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti) | Z8CN18.12 | X5CrNi18 12 | 1.4303 | SUS 305 | 305S19 | 305 | S30500 |
| 13 | 0Cr23Ni13 | Z15CN24.13 | X7CrNi23 14 | 1.4833 | SUS 309S | - | 309S | S30908 |
| 14 | 0Cr25Ni20 1Cr25Ni20Si2 | Z12CN25.20 | X12CrNi25 21 | 1.4845 | SUS 310S | 304S24 | 310S | S31008 |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 0Cr18Ni12Mo2Ti | Z6CND17.11 Z6CND17.12 | X5CrNiMo1712 2 X5CrNiMo1713 3 | 1.4401 1.4436 | SUS 316 | 316S16 316S31 | 316 | S31600 |
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi17 12 2 | 1.4571 | - | 320S31 320S17 | 316Ti | S31635 |
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | Z2CND17.13 | X2CrNiMo18 14 3 | 1.4435 | SUS 316L | 316S11 316S12 | 316L | S31603 |
| 18 | 0Cr17Ni12Mo2N | - | - | - | SUS 316N | - | 316N | S31651 |
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND17.12Az Z2CND17.13Az | X2CrNiMoN17 12 2 X2CrNiMoN17 13 3 | 1.4406 1.4429 | SUS 316LN | 316S61 | 316LN | S31653 |
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | - | - | SUS 316J1 | - | 316C | - |
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | SUS 316J1L | - | - | - |
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | X5CrNiMo17 13 | 1.4449 | SUS 317 | 317S16 | 317 | S31700 |
| 23 | 00Cr19Ni13Mo3 00Cr17Ni14Mo3 | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 4 | 1.4438 | SUS 317L | 317S12 | 317L | S31703 |
| 24 | 0Cr18Ni16Mo5 | - | - | - | SUS 317J1 | - | - | - |
| 25 | 1Cr18Ni9Ti | Z6CNT18.12 | X12CrNiTi18 9 | 1.4878 | SUS 321 | 321S20 | 321 | S32100 |
| 26 | 0Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni9Ti | Z6CNT18.10 | X6CrNiNb18 10 | 1.4541 | SUS 321 | 321S12 321S31 | 321 | S32100 |
| 27 | 0Cr18Ni11Nb | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb18 10 | 1.4550 | SUS 347 | 347S17 347S31 | 347 | S34700 |
| 28 | 0Cr18Ni9Cu3 | Z6CNU18.10 | X3CrNiCu18 9 | 1.4567 | SUS XM7 | - | XM7 | - |

| NO. | 中国 CHINA GB | 法国 FRANCE NF | 德国 GERMANY DIN W-Nr |  | 日本 JAPAN JIS | 英国 UK BS | 美国 USA AISI UNS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0Cr18Ni13Si4 | - | - | - | SUS XM15J1 | - | (ASTM) XM15 | S38100 |
| 30 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | X8CrNiMo27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | - | 329 | S32900 |
| 31 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 0Cr13Al | Z6CA13 | X6CrAl13 | 1.4002 | SU 405 | 405S17 | 405 | S40500 |
| 34 | 00Cr12 | - | - | - | SUS 410L | - | - | - |
| 35 | 1Cr17 | Z8C17 | X6Cr17 | 1.4016 | SUS 430 | 430S15 | 430 | S43000 |
| 36 | Ycr17 | Z10CF17 | X12CrMoS17 | 1.4104 | SUS 430F | - | 430F | S43020 |
| 37 | 1Cr17Mo | Z8CD17.01 | X6CrMo17 | 1.4113 | SUS 434 | 434S17 | 434 | S43400 |
| 38 | 00Cr30Mo2 | - | - | - | SUS 447J1 | - | - | - |
| 39 | 00Cr27Mo | Z01CD26.01 | X1CrMo26 1 | 1.4131 | SUS XM27 | - | (ASTM) XM27 | S44625 |
| 40 | 1Cr12 | Z6C13 | X6Cr13 | 1.4000 | SUS 403 | 403S17 | 403 | S40300 |
| 41 | 1Cr13 | Z12C13 | X10Cr13 | 1.4006 | SUS 410 | 410S21 | 410 | S41000 |
| 42 | 1Cr13Mo | - | X15Cr13 | 1.4024 | SUS 410J1 | 420S29 | - | - |
| 43 | Y1Cr13 | Z12CF13 | X12CrS13 | 1.4005 | SUS 416 | 416S21 | 416 | S41600 |
| 44 | 2Cr13 | Z20C13 | X20Cr13 | 1.4021 | SUS 420J1 | 420S37 | 420 | S42000 |
| 45 | 3Cr13 | Z30C13 | X30Cr13 | 1.4028 | SUS 420J2 | 420S45 | - | - |
| 46 | 3Cr13Mo | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Y3Cr13 | Z30CF13 | - | - | SUS 420F | - | 420F | S42020 |
| 48 | 1Cr17Ni2 | Z15CN16.02 | X20CrNi17 2 | 1.4057 | SUS 431 | 431S29 | 431 | S43100 |
| 49 | 7Cr17 | - | - | - | SUS 440A | - | 440A | S44002 |
| 50 | 8Cr17 | - | - | - | SUS 440B | - | 440B | S44003 |
| 51 | 11Cr17 9Cr18 | - | - | - | SUS 440C | - | 440C | S44004 |
| 52 | Y11Cr17 | - | - | - | SUS 440F | - | 440F | S44020 |
| 53 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | Z6CNU17.04 | X5CrNiCuNb17 14 | 1.4542 | SUS 630 | - | 630 | S17400 |
| 54 | 0Cr17Ni7Al | Z8CNA17.07 | X7CrNiAl17 7 | 1.4568 | SUS 631 | - | 631 | S17700 |
| 55 | 0Cr15Ni7Mo2Al | Z8CNDA17.07 | X7CrNiMoAl15 7 | 1.4532 | SUS 632 | - | 632 | S15700 |
| 56 | - | Z40C14 | X38Cr13 | 1.4031 | SUS 420J2 | - | - | - |
| 57 | - | Z38C13M | X46Cr13 | 1.4034 | - | 420S45 | - | - |
| 58 | - | Z100CD17 | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS 440C | - | 440C | S44004 |
| 59 | - | Z5CN13.4 | X5CrNi134 | 1.4313 | - | 425C11 | - | - |
| 60 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo17 13 2 | 1.4404 | SUS 316L | 316S11 | 316L | - |
| 61 | - | Z8CT17 | X6CrTi17 | 1.4510 | SUS 430LX | - | 430Ti | - |
| 62 | - | Z8CNb17 | X8CrNb17 | 1.4511 | - | - | - | - |
| 63 | - | - | X5CrNiNb18 10 | 1.4540 | - | 347S17 347S18 | 348 | - |
| 64 | - | - | X10CrNiMoTi18 12 | 1.4573 | - | 320S33 | 316Ti | - |
| 65 | - | Z6CNDNb17.12 | X6CrNiMoNb17 12 2 | 1.4580 | - | 318S17 | 316Cb |  |