不锈钢线公差及椭圆度标准

Diameter Tolerance & Oval Stainless Steel Wire

(JIS  G  4309)

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm) | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.020-0.040 | ±0.002 | ≤0.002 |
| 0.040-0.070 | ±0.003 | ≤0.003 |
| 0.070-0.100 | ±0.004 | ≤0.004 |
| 0.100-0.180 | ±0.005 | ≤0.005 |
| 0.180-0.320 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.320-0.700 | ±0.010 | ≤0.010 |
| 0.700-1.000 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 1.000-1.600 | ±0.02 | ≤0.02 |
| 1.600-2.800 | ±0.03 | ≤0.03 |
| 2.800-5.000 | ±0.04 | ≤0.04 |
| 5.000-9.000 | ±0.05 | ≤0.05 |
| 9.000-12.000 | ±0.06 | ≤0.06 |
| 12.000-14.000 | ±0.07 | ≤0.07 |